ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

1 Металлочерепица 
2 Обрешетка 
3 Контробрешетка 
4 Гидроизоляция   
5 Карнизная планка 
6 Утеплитель 
7 Торцевая планка 
8 Накладка ендовы 
9 Коньковая планка 
10 Снегозадержатель 
11 Лестница 
12 Печная труба 
13 Вентиляционный выход 
14 Мансардное окно 
15 Кровельный вентилятор 
16 Антенный выход 
17 Водосточная система

КАК ОБРАЩАТЬСЯ С МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ

Погрузка и разгрузка металлочерепицы должна осуществляться аккуратно, во избежание механических повреждений поверхности материала.
Переносить листы можно, взявшись за края по длине. Образовавшуюся в процессе монтажа металлическую стружку необходимо аккуратно удалять с помощью мягкой щетки. При загрязнении поверхности металлочерепицы, смойте грязь мягким моющим средством. Не используйте абразивные чистящие средства и вещества на основе растворителей. Для очистки снега и льда с металлочерепичной кровли не пользуйтесь ломом, скребком или снеговой лопатой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЛИСТОВ

Резка листов металлочерепицы производится вырубными ножницами NIBBLER.  Для резки металла не используйте шлифмашинку с абразивными кругами (болгарку)!

МОНТАЖ ОБРЕШЕТКИ. ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДКРОВЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства важное значение имеет правильно смонтированная контробрешетка и обрешетка. В качестве гидроизоляции под металлочерепицу используйте антиконденсатные пленки, например Никофол NW. Расстелите пленку вдоль карниза. 
Обеспечьте провисание пленки между стропилами 1-2 см. 
Поверх пленки, вдоль стропил, прибейте бруски контробрешетки (минимальное сечение брусков 40х25 мм). Смонтируйте обрешетку на контрообрешетку с шагом, соответствующим шагу волны металлочерепицы. 
Выходящая на карниз доска должна быть на 10 - 15 мм толще других.

МОНТАЖ КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ

Карнизная планка защищает нижний край обрешетки от воздействия атмосферных осадков. 
Прибейте карнизную планку к обрешетке оцинкованными гвоздями, в шахматом порядке, с шагом 30 см. 
Нахлест планок по длине 10 см.

МОНТАЖ ЕНДОВЫ

В местах примыкания одного ската к другому установите ендовы и накладки ендовы. 
Планка нижней ендовы укладывается на сплошную обрешетку из доски, причем нижний край ендовы укладывается поверх карнизной планки. 
Между металлочерепицей и планкой нижней ендовы применяется самоклеящийся пористый уплотнитель. 
Для придания кровле завершенного и эстетичного внешнего вида после монтажа листов металлочерепицы прикрепите накладку ендовы. 
Накладка ендовы крепится к листам металлочерепицы в верх волны, с шагом 30 - 50 см.

МОНТАЖ ТОРЦЕВОЙ ПЛАНКИ

Торцевая планка крепится снизу вверх саморезами, с шагом 40 см. 
Нахлест планок по длине 10 см.

МОНТАЖ КРОВЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ

Монтаж металлочерепицы на двускатной крыше начинается с левого или с правого торца ската. В первом случае, следующий лист устанавливайте под последнюю волну предыдущего. Во втором случае, следующий лист - на последнюю волну предыдущего. Монтаж листов металлочерепицы на шатровой крыше следует начинать с середины ската и, равномерно укладывая их, двигаться в разные стороны. Капиллярная канавка каждого предыдущего листа должна быть накрыта последующим. Листы металлочерепицы равняются по краю карнизной планки.
Внимание: обрезки листов, использованных на одном скате невозможно использовать на других скатах.

ПРАВИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ САМОРЕЗАМИ

Листы металлочерепицы крепятся саморезами с уплотнительной шайбой в прогиб волны, под поперечной ступенькой профиля, перпендикулярно обрешетке. Расход саморезов примерно 6-8 шт. на 1м.кв. Схему крепления листов смотрите на рисунке.

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО КРОВЕЛЬНОМУ ЛИСТУ

При передвижении по металлочерепице используйте обувь с мягкой подошвой.
Наступайте только в прогиб волны, в местах, где под профилем стоят рейки обрешетки. Не наступайте на гребень волны!

МОНТАЖ КОНЬКА

Для вентиляции подкро-вельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам само-резами в верхней точке каждой второй волны. 
Нахлест планок по длине 10 см. 
Для монтажа полукруглого конька на шатровых крышах применяются специальные элементы (накладки конька формы «Y», шатровые заглушки).

ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ

На стыках металлочерепицы с вертикальными поверхностями (стены, трубы и т. п.) закрепите планки примыканий, используя саморезы. Между листом металлочерепицы и планкой примыкания используется самоклеящийся уплотнитель, как показано на рисунке. Нахлест планок по длине 10 см. 
Для дополнительной герме-тизации планок примыкания к стене используйте силиконовый герметик. 
Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). 
Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит).

МОНТАЖ ИЗЛОМОВ КРОВЛИ

На внешних изломах используется карнизная планка. 
Между верхним листом и карнизной планкой приклейте уплотнитель. 
На внутренних изломах используется планка примы-кания. 
Между нижним листом и планкой примыкания приклейте уплотнитель.

МОНТАЖ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ

Для предотвращения схода снега в нежелательных местах, например, над входом, а также для защиты водостоков необходимо устанавливать снегозадержатели. 
Установите планку снегозадержания под второй поперечной ступенькой металлочерепицы. Между верхним краем снего-задержателя и листом металлочерепицы, вверху каждой волны профиля, прикрепите опорную планку. 
Чтобы прикрепить снего-задержатель непосредственно к обрешетке, используйте длинные саморезы. Нижний край снегозадержателя закрепите вверху каждой второй волны. Кроме планки снегозадержания, описанной выше, возможно использование трубчатого снегозадержателя, который монтируется согласно инструкции, прилагаемой в комплекте.