#### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ NAILITE

Основные указания:

- Монтаж всегда осуществляется слева направо. При переходе к отделке сайдингом другой стены двигайтесь от низшей точки конструкции.

- Обязательно учитывайте изменения размера панели при перепадах температуры. Располагайте сайдинг так, чтобы максимально компенсировать эти деформации. Выдерживайте необходимые температурные швы, не нажимайте на штыри предыдущего ряда при укладке сайдинга, чтобы избежать коробления. Рекомендуем хранить панели соответственно стрелкам на упаковке. Учитывайте, что если монтаж планируется производить при низкой температуре, лучше хранить сайдинг в тёплом помещении, т.к. гибкость материала при этом увеличивается.

- Оттенки панелей из разных партий могут отличаться, поэтому при отделке одной стены специалисты компании Евромет не рекомендуют смешивать разные партии. Номер пигмента каждой партии проставлен на упаковке.

- Сайдинг Nailite должен использоваться для отделки только вертикальных поверхностей, также допустимо применение для мансардных крыш с уклоном 9/12 и более. Гарантия не распространяется на отделку панелями пола или других типов крыш.

- Перед началом работы необходимо обеспечить плоскую, ровную и гвоздимую поверхность стены. Рекомендуется монтаж на фанеру либо стену толщиной 11 мм, ориентированной структуры. Если используется дранка, необходимо заполнить всё свободное пространство и обеспечить гладкую поверхность.

- Следите, чтобы гвозди или другие крепёжные элементы проникали в поверхность минимум на 11 мм. Учитывайте, что размер крепёжных элементов может быть разным.

- Для изоляции необходимо использовать «дышащие» материалы подходящего цвета, а не фольгированные. В последнем случае гарантия будет недействительной.

- При креплении панели гвоздями необходимо с её лицевой стороны просверлить незаметное отверстие большего диаметра, чем стержень крепёжного элемента - это необходимо для страховки от коробления при температурных деформациях панели. Головки гвоздей или шурупов можно покрыть краской.

#### Этапы монтажа

Первый этап

В нижней точке конструкции начертите опорную линию так, чтобы припуск на ширину угловой панели составил 10 см (4 дюйма) (см. рис. 1). Закрепите опорную полосу гвоздями на расстоянии 30 см (12 дюймов). Важно: опорная полоса должна быть расположена строго горизонтально.

Второй этап

Вычтите из полной длины стены ширину угловых элементов и поделите оставшуюся величину на 102 см (40 дюймов). Так вы определите количество необходимых панелей для этой стены. Учтите, что концевая планка должна составлять минимум 30 см (12 дюймов). Сайдинг разрешается делить на отрезки по 20 см (8 дюймов) в произвольном месте, но не допуская совпадения швов, иначе сложно будет добиться естественности рисунка или орнамента. Не рекомендуем отрезать сразу больше одной замыкающей детали, поскольку в следующих рядах может потребоваться серьёзная подгонка.

Третий этап

Главное правило: при монтаже нужно двигаться слева направо. Зафиксируйте первый угол каменной или кирпичной кладки ниже нижней стороны отчерченной ранее полосы приблизительно на 3 мм (0.8 дюйма). Сдвиньте начальную панель влево, уперев её в угол (см. рис. 2 и 3). Зафиксируйте эту панель на опорной полосе, учитывая расположение монтажных штырей. Не уменьшайте температурные швы (см. рис 4), в противном случае возможно коробление панелей. Затем переместите панель влево за 2 мм (1/16 дюйма) от угла. В случае монтажа панелей кирпичной кладки необходимо соединить линию горизонтального растворного шва с углом. Каменная кладка, в отличие от кирпичной, имеет произвольный рисунок, но и здесь нужно следить, чтобы растворные швы не совпадали с углом. При подгонке панели и угла необходимо нанести валик растворного заполнения (см. рис. За).

Четвертый этап

Забейте гвозди через подложку так, чтобы шляпки слегка касались поверхности панели. Следующую панель нужно завести в опорную полосу и приблизить её вплотную к первой закреплённой панели. Внимательно повторите этапы 1-3. Чтобы получить естественный рисунок каменной или кирпичной кладки, необходимо смещать каждую следующую панель примерно на 20 см (8 дюймов) (см. рис. 5 и 6). Внимание: нельзя устанавливать панели, давя верхней деталью на нижнюю. Панели нужно легко фиксировать на штыри, без нажима, в то же время следя за их надёжной фиксацией. Совет: при монтаже приподнимайте правую сторону панели, это облегчит работу.

Пятый этап

В процессе монтажа панелей каменной и кирпичной кладки на неравнобокие швеллеры или углы может понадобиться дополнительная подгонка на заднюю сторону панели проставок, монтажных штырей, швеллеров на расстоянии до 8 см (3 дюймов) от угла или использование неравнобокого швеллера для более качественной подгонки (см. рис. 7). Неравнобокие швеллеры изготавливаются под цвет раствора и с пазами двух размеров: 19 мм (3/4 дюйма) и 28 мм (1.8 дюйма). Отметим, что вариант 19 мм (3/4 дюйма) больше подходит для кирпичной кладки, а вариант 28 мм (1.8 дюйма) – для каменной кладки.

Шестой этап

Сайдинг Nailite оснащён столбиками на задних панелях в виде монтажных штырей. При установке нового ряда панелей специалисты компании Евромет не рекомендуют прижимать панели за эти столбики, упоры служат защитой от коробления при температурных колебаниях. На одну панель необходимо установить минимум пять крепёжных элементов, которые должны только слегка касаться поверхности панели, чтобы обеспечить необходимую свободу. Устанавливайте крепёжные элементы вровень с панелью. Коррозиестойкие крепёжные элементы следует фиксировать в твёрдую подложку толщиной минимум 11 мм (7/16 дюйма).

Седьмой этап

Не забывайте учитывать, что при колебаниях температуры панели сжимаются или расширяются до 6 мм (1/4 дюйма). Среднее расстояние между стыками плиток панели составляет 13 мм (1/2 дюйма).

При температуре - 1 градуса С (30 градусов Ф) оставляйте зазор между панелями 16 мм (5/8 дюйма) для защиты от коробления. При температуре 16 градусов С (60 градусов Ф) можно оставить зазор до 13 мм (1/2 дюйма), при температуре 32 градусов С (90 градусов Ф) - зазор до 10 мм (3/8 дюйма). Для наглядности данные приведены в таблице.

| Температура | Величина зазора между панелями |
| --- | --- |
| - 1 градус С (30 Ф) | 16 мм (5/8 дюйма) |
| 16 градусов С (60 Ф) | 3 мм (1/2 дюйма) |
| 32 градусов С (90 Ф) | 10 мм (3/8 дюйма) |

Восьмой этап

Для отделки сайдингом мест вокруг проёмов или между окнами специалисты компании Евромет рекомендуют произвести подрезку для припуска 1/8 дюйма при установке панелей при низкой температуре. В местах, где сложно обеспечить достаточное перемещение панелей, необходимо оставлять такой же зазор: на углах крыш, вокруг примыканий, в подошвах сводов.

Девятый этап

Чередуйте начальные отрезки каждого следующего ряда панелей со ступенью 20 см (8 дюймов), следите, чтобы последняя деталь в ряду была минимум 30 см (12 дюймов) в длину.

Десятый этап

Для подгонки внутренних углов рекомендуем использовать неравнобокие швеллеры Nailite, либо можно тщательно разметить и отрезать панель и заделать угол. Перед установкой нужно выровнять угол алюминиевой или винипластовой лентой (см. рис. 9 и 10).

Одиннадцатый этап

Когда отделка стены завершена, может возникнуть необходимость дополнительно укрепить панели гвоздями через лицевую поверхность. Для этого лучше просверлить отверстие большего, чем стержень крепёжного элемента, диаметра на стыке плит или в растворном шве. Но диаметр должен быть непременно меньше диаметра шляпки или головки крепёжного элемента. Чтобы сделать шляпку незаметной, обработайте её растворным заполнителем Nailite или покройте краской.

Установка отделки карниза из камня или кирпичной кладки

Отделка карниза из каменной или каменной кладки устанавливается поверх панельного ряда.

Гибкая отделка карниза

Для установки на углах отделку карниза Nailite можно нагреть и гнуть, придавая любые формы. В отделке карниза выполните призматический надрез в месте необходимого сгиба (см. рис. 11). Сделайте нужные надрезы перед установкой карниза на наружном углу (см. рис. 12).

ВНИМАНИЕ:

Во время работ при вертикальном нахлёсте 2-ух углов компания Евромет рекомендует произвести горизонтальную подгонку, т.е. проследить за строгой горизонтальностью линий. Также возможна вертикальная подгонка на 13 мм (1/2дюйма).

Крепление предметов к панелям

Не фиксируйте арматуру непосредственно на обшивку Nailite. Сначала специалисты компании Евромет рекомендуют просверлить отверстие большего диаметра, чем стержень крепёжного элемента. Внимание! Следите, чтобы крепёжные элементы арматуры проникали в твёрдую подложку. Вокруг проёмов и между окнами необходим припуск на подгонку панелей приблизительно 3 мм (1/8 дюйма).

| ОСОБЫЕ СЛУЧАИ И РЕКОМЕНДАЦИИ |
| --- |
| СИТУАЦИЯ 1. 1. Цокольные панели Nailite не соединяются по бокам. 2. Нижняя направляющая не соединяется со штырями предшествующего ряда. | ЧТО ПРОВЕРИТЬ: Скорее всего, стена неплоская, неровная. Внимательно проверьте все ряды цокольного сайдинга на предмет качества посадки на монтажные штыри. |
| СИТУАЦИЯ 2. 1. Цокольный cайдинг коробится на стене. 2. Панели Nailite не плоско прилегают к стене. | ЧТО ПРОВЕРИТЬ: Посмотрите, не слишком ли плотно шляпки гвоздей прижимают панели. Проверьте зазоры на боковых замках и правильность входа монтажных штырей. |