191123, Санкт-Петербург, ул.Захарьевская, д.12, м.Чернышевская

+7 (812) 380-79-80   +7 (812) 952-58-96

office@tgdrotesk.ru, www.tdgrotesk.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ                  ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ SHINGLAS

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ SHINGLAS

Нормы расходов материалов черепицы Шинглас (Shinglas):

Расход специальных кровельных гвоздей составляет порядка 80 г на м2.

Нормы расхода на мастику (ФИКСЕР):

На торцевые части используется 100 г на 1 м. п.

На ендовный ковер - 400 г на 1 м. п.

Для герметизации примыканий - 750 г на 1 м. п.

Нанесение слоев мастики общей толщиной более 1 мм или чрезмерное разбавление её специальными растворителями может привести к образованию вздутий и подтеков битумного связующего на кровле.

- Общие рекомендации по монтажу черепицы Шинглас (Shinglas)

Обеспечить необходимый температурно-влажностный режим крыши можно только в том случае, если ее конструкция включает в себя сплошную пароизоляцию, необходимую для данного региона толщину утепления, ветроизоляцию и вентилируемое подкровельное пространство. Не применяйте на одной и той же кровле продукцию с разными кодами цвета и датой выпуска. Допускается незначительное отклонение в цветовых тонах, характерное для гибкой черепицы любого производителя. Для минимизации тонального дисбаланса перед применением следует перемешать содержимое 5-6 упаковок в случайном порядке. Монтаж необходимо производить диагональными полосами. Если кровельные работы проводятся при температуре ниже +5 °С, упаковки с шингласом следует подавать из теплого помещения по 5-6 пачек. Самоклеющуюся полосу на плитке  необходимо подогревать строительным (тепловым) феном. Чтобы исключить повреждение целостности кровли, резать материал на крыше следует на специально подложенной дощечке. Поддоны с кровельным материалом не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей во избежание преждевременного спекания клеевого слоя с силиконизированной защитной пленкой. Складирование поддонов друг на друга недопустимо. Для беспрепятственного отделения гонтов шингласа друг от друга перед вскрытием упаковку рекомендуется слегка согнуть и встряхнуть.

2

В качестве сплошного дощатого настила могут использоваться: ориентированно-стружечная плита

3

Угол ската кровли от 12° до 18°

Укладку рулонного материала ведут снизу вверх с нахлестом в поперечном направлении 100 мм, а в продольном - 150 мм, раскатывая рулон параллельно карнизному свесу. К основанию его крепят специальными оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой через каждые 200-250 мм. Места нахлеста промазываются битумной мастикой.

4

Угол ската кровли от 18°

Данный угол предусматривает укладку дополнительного гидроизоляционного ковра под SHINGLAS в местах наиболее вероятных протечек. К ним относят: карнизный свес, ендову, фронтонный свес, ребра скатов, коньки кровли и кровельные выходы. По возможности следует стремиться к сплошному ковру (без нахлестов) по всей длине ендовы. Укладку рулонного материала ведут снизу вверх с нахлестом 100 мм в поперечном направлении,

а в продольном - 150 мм. К основанию его крепят специальными оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой через каждые 200-250 мм. Места нахлеста промазываются битумной мастикой.

5

Разметка ската

Разметочные линии играют роль направляющих и помогают выравнивать шинглас по горизонтали

и вертикали. Помимо этого, они выравнивают шинглас, если в скат врезан какой либо элемент крыши или нарушена геометрия ската кровли. Шаг вертикальных линий соответствует ширине рядовой черепицы, а шаг горизонтальных линий наносится на каждые 5 рядов черепицы (~80 см). Разметочные линии несут исключительно направляющую функцию. Они не служат ориентиром, по которому нужно прибивать черепицу.

6

Фиксация шингласа на крыше

Каждая рядовая черепица крепится к основанию кровли с помощью специальных оцинкованных гвоздей с широкими шляпками, количество которых зависит от угла наклона ската. Правильное прибивание специальных гвоздей - очень важный момент. Гвозди следует прибивать таким образом, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью шингласа, а не врезалась в нее.

Черепицу прибивают, отступая от края 2-3 см. Для правильного расположения гвоздей и выбора их количества для каждой формы шингласа см рис. На рисунке изображена лицевая сторона, пунктиром обозначено наличие клеевого слоя с обратной стороны.

7

Стартовая полоса (карнизная черепица)

В качестве стартовой полосы применяется универсальная коньково-карнизная черепица либо выкройка из рядовой черепицы (гонт с обрезанными лепестками).

8

Выполнение примыканий

В местах стыков ската кровли со стенами набивается треугольная рейка (1), на которую заводится рядовая черепица (4). Поверх рядовой черепицы монтируются полосы ендовного ковра (5) шириной не менее 500 мм с проклейкой битумной мастикой (мастика наносится на всю тыльную поверхность выкройки ендовного ковра). На стену полоса заводится не менее чем на 300 мм Верхняя часть примыкания закрывается металлическим фартуком (2) с заводкой в штрабу, который закрепляется механически и герметизируется силиконовым, тиоколовым или полиуретановым герметиком (3). Слева, справа и с тыльной стороны необходимо выполнить желоб шириной 8 см. Места сопряжения рядовой черепицы следует проклеить битумной мастикой в местах отсутствия самоклеющегося слоя на величину 10 см и отрезать уголки для отбоя воды.

9

Монтаж фронтона

На фронтоне (торце) гонт черепицы не доходит к ребру торцевой планки на 1см. Верхний угол гонта обрезается для облегчения стока воды. Край гонта (10 см) с тыльной стороны (в местах отсутствия клеевого слоя) промазывается тонким слоем битумной мастики для гибкости черепицы

10

Рядовая черепица укладывается поверх едовного ковра и в хаотичном порядке монтируется за линии подреза (3) в сторону оси ендовы (1). Не прибивайте специальные гвозди на расстоянии

ближе 30 см от центральной оси ендовы (1). Фиксируйте дополнительно каждую черепицу в верхней части (2). Таким образом собираются две поверхности ската относительно ендовы и по окончанию отбиваются при помощи шнурки (отбивки) две мелованные линии (3). Затем рядовая черепица прорезается по линии 3. При этом необходимо подкладывать специальную дощечку, чтобы не повредить целостность гидроизоляционного ковра. Для отбоя воды в ендову необходимо подрезать каждую черепицу (4) и промазывать на "сдир"

битумной мастикой ТехноНИКОЛЬ с тыльной стороны на величину 10 см в местах отсутствия самоклеющегося слоя (5). Если водопоток со скатов существенно отличается, то желоб ендовы необходимо смещать в сторону меньшего водопотока для компенсации подмыва воды стыка рядовой черепицы и ендовного ковра. Ширина желоба ендовы варьируется от 5 до 15 см в зависимости от месторасположения здания или сооружения. Таким образом, если объект строительства находится в чаще леса, необходимо увеличивать ширину желоба для беспрепятственного удаления листвы.

11

Монтаж гребня скатов и коньков

Гонт черепицы разрезать на три отдельных лепестка. Укладка коньковой черепицы ведется снизу вверх. Фиксируются черепички четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны) так, что бы нахлест (3-5 см) вышележащей черепицы перекрывал гвозди нижележащей черепички.

| АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ |
| --- |
| Кровли: Металлочерепица, фальцевая кровля, профнастил Финляндия: Metehe OY, Ruukki, Scandinavia. Poimukate, Pelti, Weckman Россия: Монтеррей, Супермонтеррей, Металл-Профиль Гибкая битумная черепица Ruflex, Katepal, Icopal, Kerabit, Tegola, Shinglas Композитная кровля Metrotile, Gerard, Luxard Цементно-песчаная и керамическая черепица Braas, Baltic Tile Элементы вентиляции и безопасности кровли Vilpe, Orima Фасадные материалы: Виниловый сайдинг Docke, Mitten, Vox, SnowBird Цокольные панели Nailite, Novik, Vox, SnowBird Металлосайдинг Облицовочный кирпич Terca Водосточные системы: Металлические водостоки из стали: Aquasystem, Ruukki, Icopal, Lindab Пластиковые водостоки: Docke, Plastmo, Scala Plastic, Profil Водосточные системы из оцинкованной стали Медные водосточные системы: Aquasystem Окна: Мансардные окна: Velux, Fakro Металлопластиковые окна: Gealan, Rehau Комплектующие: Утеплители: Rockwool, Paroc, Isover, Техно Пленки и мембраны: Tyvek. Juta, Eltete, Fibrotek, Изоспан Наши квалифицированные специалисты произведут полную комплектацию Вашего объекта, сделают необходимые замеры, расчеты, разработают рекомендации по методике проведения работ, осуществят доставку и организуют процесс монтажа выбранной Вами продукции. |  |