191123, Санкт-Петербург, ул.Захарьевская, д.12, м.Чернышевская

+7 (812) 380-79-80   +7 (812) 952-58-96

office@tgdrotesk.ru, www.tdgrotesk.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ                  ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ TEGOLA

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ TEGOLA

#### Геометрические и физические характеристики

- Кол-во листов в упаковке, шт. - 24

- Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м² - 3.45

- Количество упаковок на поддоне, шт. - 52

- Удельный вес покрытия, кг/м² - 8.5

- Толщина листа, мм - 3

- Тип битума - "Тя-юана" окисленный HP и добавки СБС

- Размеры листа, мм - 1000x337

- Видимая часть листа, мм - 143,5

Для монтажа кровельного покрытия МОЗАИКА необходимо гладкое, сухое и чистое основание, которое может быть выполнено из ОСП3 (ориентированно-стружечной плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобетонных плит и т.д. Допустимые перепады по высоте и промежутки между элементами основания не должны превышать 2 мм.

#### Разметка крыши (рис. 1)

- Используя "отбивку" (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую параллельно линии конька на расстоянии а=19.5 см от линии карниза

- Условную середину этой линии обозначьте точкой А

- По обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м. отметьте точки В и С.

- Используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем АВ, но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. Повторите то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D .

- Отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обозначив таким образом центральную линию ската.

- Параллельно AD на расстоянии b=16.5 см отбейте линию Z.

- Начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом с= 14.3 см до верха ската.

#### Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли могут использоваться следующие рулонные подкладочные материалы:

- "Сейфити" - гидроизоляционная битумная мембрана на полиэстровой основе, толщина 3 мм / 2 мм, ширина 1 м. длина рулона 10м/ 15м;

- "Айсбар" - самоклеящаяся самоуплотняющаяся мембрана из СБС-битума с защитным полимерным слоем, толщина 1.3 мм. ширина 1 м. длина рулона 25 м.

Внимание: При уклоне скатов до 30 градусов подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным - 20 см. При этом "Сейфити" фиксируется по нижнему краю битумной мастикой 'Битустик'. а по верхнему и боковым - кровельными гвоздями (см ниже) с шагом 10 см Продольный и поперечный нахлесты проклеиваются битумной мастикой "Битустик*. герметизируя при этом гвозди, фиксирующие предыдущий ряд Место нахлеста выравнивается при помощи шпателя и теплового строительного фена. 
Айсбар" после снятия нижней защитной пленки аккуратно (без образования воздушных пузырей) наклеивается на основание кровли и укатывается металлическим валиком для лучшей склейки с основанием. При уклоне скатов кровли более 30 градусов гидроизоляционную мембрану достаточно уложить в ендовы, по карнизу (шириной не менее двух метров), над дымоходными трубами, вентиляционными шахтами, вокруг мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления снега и образования «ледяных линз».

#### Укладка материала (рис. 2)

- Начальный ряд формируется из листов черепицы МОЗАИКА, обрезанных по линии, образованной конечными точками вырезов Полученные таким образом полосы шириной 19.5 см укладываются по линии карниза в обе стороны от линии Z (рис 2а) и фиксируются по нижнему краю битумной мастикой "Битустик". а по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы) На гидроизоляционную мембрану "Сейфити" начальный ряд может быть наплавлен при помощи теплового строительного фена

- Далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис 26)

- Второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 16.5 см от AD) (рис 26)

- Третий - от AD

- В указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле Специальные рис¬ ки на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов при укладке

Внимание:

- В случае поставки материала с разными номерами партий на упаковках рекомендуем обязательно перемешивать материал из 3-4 упаковок.

- Для резки черепицы МОЗАИКА рекомендуется использовать нож с крючкообразным лезвием.

- Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется удалять не посредственно перед креплением листа.

#### Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы МОЗАИКА используются гальванизированные кровельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широкими шляпками (диаметр гвоздя -3,2 мм. диаметр шляпки 10 мм). Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.

Каждый лист гибкой черепицы МОЗАИКА крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы гвоздь прошивал и верхний край нижележащего листа черепицы (рис. 26). При укладке материала на скатах с уклоном более 60 градусов лист должен крепиться 6 гвоздями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от краев 2.5 см).

Внимание:

- Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, мансардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой "Битустик".

- При температуре окружающего воздуха менее 15°С рекомендуется подогревать нижнюю сторону лепестков при помощи теплового строительного фена для их лучшей фиксации.

#### Ендова (рис. 3)

В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана "Сейфити" шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы) Гидроизоляционная мембрана фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см На гидроизоляционную мембрану черепица либо фиксируется битумной мастикой "Битустик", либо наплавляется при помощи теплового строительного фена. Устройство ендов выполняется способом -Подрезка».

  Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I).

  На прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее отбивается линия.

  Лист черепицы, подходящий к ендове со ската I. заходит за ось ендовы на прилегающий скат II на расстояние 30 см и обрезается по линии (при этом лист либо фиксируется битумной мастикой "Битустик". либо наплавляется при помощи теплового строительного фена).

  Данные действия повторяются до тех пор. пока скат I не будет полностью закрыт черепицей

  На прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии 10 см от нее отбивается линия подрезки

  Лист, подходящий к ендове со ската II. должен доходить до линии подрезки и обрезаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° (5 х 3 см - рис. 3). Фиксация листов в ендове осуществляется либо при помощи битумной мастики "Битустик", либо наплавлением при помощи теплового строительного фена.

  Данные действия повторяются до тех пор. пока укладка ендовы не будет завершена.
Внимание:

- Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.

- Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов черепицы необходимо соблюдать осторожность (подгладывать фанеру и т.п.).

#### Конек

Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть перегибается через конек и фиксируется на противоположном скате. Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы МОЗАИКА и подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные таким образом элементы укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному направлению ветра) Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, которые перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи теплового строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой 'Битустик". В некоторых случаях коньковые элементы могут быть выполнены из металла (рис 5).
 
Внимание:

- Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется удалять непосредственно перед креплением конькового элемента.

- Для лучшего прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи строительного фена.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем фирмы ТЕГОЛА относительно возможности использования того или иного материала и последовательности выполнения кровельных работ:

- чердачное помещение - жилое (мансарда);

- основание кровли выполнено не из ОСП / фанеры / доски;

- на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 метров;

- укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 5 °С);

- использование данной кровельной системы в "сложных" климатических районах;

- другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.

| АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ |
| --- |
| Кровли: Металлочерепица, фальцевая кровля, профнастил Финляндия: Metehe OY, Ruukki, Scandinavia. Poimukate, Pelti, Weckman Россия: Монтеррей, Супермонтеррей, Металл-Профиль Гибкая битумная черепица Ruflex, Katepal, Icopal, Kerabit, Tegola, Shinglas Композитная кровля Metrotile, Gerard, Luxard Цементно-песчаная и керамическая черепица Braas, Baltic Tile Элементы вентиляции и безопасности кровли Vilpe, Orima Фасадные материалы: Виниловый сайдинг Docke, Mitten, Vox, SnowBird Цокольные панели Nailite, Novik, Vox, SnowBird Металлосайдинг Облицовочный кирпич Terca Водосточные системы: Металлические водостоки из стали: Aquasystem, Ruukki, Icopal, Lindab Пластиковые водостоки: Docke, Plastmo, Scala Plastic, Profil Водосточные системы из оцинкованной стали Медные водосточные системы: Aquasystem Окна: Мансардные окна: Velux, Fakro Металлопластиковые окна: Gealan, Rehau Комплектующие: Утеплители: Rockwool, Paroc, Isover, Техно Пленки и мембраны: Tyvek. Juta, Eltete, Fibrotek, Изоспан Наши квалифицированные специалисты произведут полную комплектацию Вашего объекта, сделают необходимые замеры, расчеты, разработают рекомендации по методике проведения работ, осуществят доставку и организуют процесс монтажа выбранной Вами продукции. |  |